imesta® E 102

hydrofobizační emulze pro ochranu a zvýraznění barevnosti kamene, zdiva, betonu a omítek

Charakteristika

IMESTA® E 102 je vodou ředitelný prostředek na silan siloxanové bázi, určený k dosažení vodoodpudivosti a mírnému zvýraznění barevnosti savých minerálních stavebních materiálů. Výrobek má následující důležité vlastnosti nezbytné pro efektivní a trvalou impregnaci:

- vysoká pronikavost

- vysoká hydrofobita

- odolnost vůči alkáliím

- zvýrazní barevnost povrchu

- po zaschnutí nelepí

- šetrný k životnímu prostředí

Použití

IMESTA® E 102 je vhodný k hydrofobizaci savých, porézních minerálních stavebních materiálů jako jsou:

- všechny druhy betonu

- porobeton

- vlákno-cementové výrobky

- cihelné zdivo

- opukové zdivo

- přírodní kámen a umělý kámen

- minerální omítky

- minerální barvy

Přípravek nelze použít k hydrofobizaci sádry a sádrových materiálů.

Zpracování

Aplikaci přípravku IMESTA® E 102 doporučujeme tupováním, stříkáním  nebo máčením resp. oplachováním  povrchu  bez  tlaku a rozprašování. Před aplikací je nutné přípravek důkladně promíchat. Impregnace se nanáší do nasycení, ve dvou opakováních bez mezivyschnutí.  Jakmile se roztok vsákne a povrch se přestane lesknout nanášení se může opakovat. Povrch před aplikací musí být na pohled suchý bez vlhkých skvrn a přiměřeně savý. Zvýraznění barevnosti povrchu, případně tzv. „mokrý vzhled“ je úměrné nanesenému množství přípravku. Doporučujeme vždy napustit nejprve zkušební vzorek a po jeho vyhodnocení,  po cca 48 hodinách, v aplikaci pokračovat.

Použité nářadí se čistí vodou. Nátěr se pro aplikaci neředí!

Technické parametry

měrná hmotnost 1 g/cm3

vzhled – bílá emulze

Spotřeba

Potřebné množství je dáno nasákavostí materiálu. Následující hodnoty jsou určeny pouze k orientaci.

beton 	0,05 - 0,2 kg/m2

porobeton 	0,2 - 0,4 kg/m2

vlákno-cementové výrobky 	0,05 - 0,15 kg/m2

cihelné zdivo 	0,15 - 0,3 kg/m2

omítka 	0,2 - 0,5 kg/m2

přírodní nebo umělý kámen 	0,05 - 0,8 kg/m2

Balení  PE obaly, 1 kg, 10 kg

Skladování

Maximálně 12 měsíců od data výroby, v původním vzduchotěsném obalu při teplotách 0°C až +25°C. Nádoby nesmí být vystaveny přímému působení tepla (neskladovat na slunci). Nesmí zmrznout!

Ekologie a bezpečnost práce

Při správném použití prostředek nepředstavuje významné zdravotní riziko. S 2  Uchovejte mimo dosah dětí. S 23  Nevdechovat aerosol, výpary. S 35  Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem.  S 45  V případě nehody,  necítíte - li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto značení). S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.  Používejte vhodný pracovní oděv a rukavice, zamezte styku s kůží a očima. Při stříkání používejte ochranné brýle nebo obličejový štít a respirátor.

První pomoc: Při potřísnění odložte kontaminovaný oděv, kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem, při zasažení očí vymývejte 10 – 15 minut velkým množstvím vody. Při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi  0,2 litru vody. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví, při zasažení očí nebo při náhodném požití vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte etiketu na obalu nebo tento technický list.

Nepoužitou kapalinu a roztok po čištění použijte pouze jako impregnační nátěr. Jiný způsob likvidace není vhodný. Obaly jsou recyklovatelné.

IMESTA spol. s r.o. má certifikovaný systém řízení jakosti dle ISO 9001.